附件1      2015年浙江省第一批“我检你选”竹席产品质量比对实测值（按生产单位拼音排序）

| 序号 | 生产单位 | 商标 | 规格型号 mm | 生产日期或批号 | 竹丝是否染色 | 甲醛释放量mg/L | 甲醛含量mg/kg | 浸渍剥离mm | 染色牢度 | 可溶性重金属含量,mg/kg | 可分解芳香胺染料mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 40L | 9-11L |  |  |  | 铅 | 铬 | 镉 | 汞 |  |
|  | 标准要求 | / | / | / | / | ≤1.5 | ≤5.0 | ≤75 | 剥离长度累积≤25合格试件数≥5 | 染色部位不应有脱色 | ≤90 | ≤60 | ≤75 | ≤60 | ≤20 |
| 1 | 安吉奥盛竹木制品厂 | / | 1800×2000 | 2015.03 | 未染色 | 0.3 | 0.3 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 2 | 安吉冰美人竹制品厂 | 冰美人 | 1800×2000 | 2015.02 | 染色 | 1.3 | 0.6 | / | 未剥离 | 有脱色 | 1.1 | 10.2 | 0.1 | <0.1 | <1 |
| 3 | 安吉大富华竹制品厂 | 华安娜 | 1800×2000 | 2015.03.02 | 未染色 | 0.3 | 0.2 | 15 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 4 | 安吉汉洲竹制品有限公司 | 汉洲 | 900×1950 | 2015.03 | 未染色 | 0.2 | 0.2 | 12 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 5 | 安吉航进竹木工艺有限公司 | 舒之家 | 1800×1980 | 2015.03.01 | 未染色 | 0.1 | 0.3 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 6 | 安吉和红竹木制品厂 | / | 900×1900 | 2015.03 | 未染色 | 0.5 | 0.3 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 7 | 安吉和为贵竹制品有限公司 | 席姿家 | 1800×2000 | 2015.03 | 未染色 | 0.7 | 0.4 | 38 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 8 | 安吉恒盛竹木有限公司 | 豪自然 | 1800×2000 | 2015.03 | 未染色 | 0.4 | 0.9 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 9 | 安吉军豪竹制品厂 | 军豪 | 1500×1950 | 2014.12 | 未染色 | 0.9 | 0.3 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 10 | 安吉梦雅娜竹木制品有限公司 | 梦雅娜 | 1500×1950 | 2014.12 | 染色 | 1.3 | 0.5 | / | 未剥离 | 有脱色 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | <0.1 | <1 |
| 11 | 安吉席丫丫竹木有限公司 | 席丫丫 | 1500×1950 | 2015.03 | 未染色 | 0.5 | 0.2 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 12 | 安吉县刀巴竹制品厂 | 缘通 | 1200×1950 | 2015.03.11 | 未染色 | 0.5 | 0.5 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 13 | 安吉县东晨竹木制品厂 | 晨风 | 1800×2000 | 2015.03.07 | 未染色 | 0.9 | 0.5 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 14 | 安吉县华祥竹木工艺品厂 | 华轩 | 1500×1950 | 2015.03 | 未染色 | 0.2 | 0.3 | 12 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 15 | 安吉县叶峰竹制品厂 | 悦峰 | 1800×2000 | 2015.03.07 | 染色 | 0.7 | 0.7 | / | 未剥离 | 无 | 1.2 | 21.5 | 0.1 | <0.1 | <1 |
| 16 | 安吉县逸幔竹制品厂 | 风清 竹雅 | 1500×1950 | 2015.03.05 | 未染色 | 0.8 | 0.6 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 17 | 安吉鑫豪家居用品有限公司 | 鑫豪 | 1200×1950 | 2015.03 | 未染色 | 1.4 | 0.7 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 18 | 安吉星宇工艺品厂 | / | 1500×1950 | 2015.03 | 未染色 | 1.0 | 0.5 | 19 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 19 | 安吉雅豪竹木工艺厂 | 雅豪 | 1500×1950 | 2015.03.09 | 未染色 | 0.6 | 0.4 | 48 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 20 | 安吉雅森竹木制品有限公司 | 凉博士 | 1500×1950 | 2015.03 | 未染色 | 1.4 | 1.0 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 21 | 安吉永华竹木工艺厂 | 寝之语 | 1500×1950 | 2015.03 | 未染色 | 0.3 | 0.2 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 22 | 安吉宇晨竹制品厂 | 喜梦莱 | 1500×1950 | 2015.01 | 未染色 | 0.3 | 1.4 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 23 | 安吉宇龙竹制工艺品有限公司 | / | 1400×1900 | 2015.03.11 | 未染色 | 0.4 | 1.0 | / | max：75，合格试件数5个 | / | / | / | / | / | <1 |
| 24 | 安吉竹洋竹制品有限公司 | 梦立方 | 1200×1900 | 2015.01 | 未染色 | 1.2 | 1.0 | 58 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 25 | 东阳市慧蕊实业有限公司 | 慧蕊 | 750×1920 | 2015.03.11 | 未染色 | 0.9 | 0.5 | / | max：75，合格试件数5个 | / | / | / | / | / | <1 |
| 26 | 东阳市南马海之蓝床上用品厂 | 海之蓝 | 850×1900 | 2015.03.11 | 染色 | 0.6 | 0.2 | / | 未剥离 | 有脱色 | 1.0 | 14.5 | 0.3 | <0.1 | <1 |
| 27 | 东阳市南马小庭院家居用品厂 | 小庭院 | 1500×1950 | 2015.03.07 | 未染色 | 1.4 | 0.4 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 28 | 东阳市南马跃辉竹凉席厂 | 古月 | 1900×800 | 2015.03 | 未染色 | 0.3 | 0.2 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 29 | 东阳市欣荣席业有限公司 | 欣荣 | 1500×1950 | 2015.01.20 | 未染色 | 1.4 | 0.5 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 30 | 杭州洪记竹木制品有限公司 | / | 1900×900 | 2014.12 | 未染色 | 0.2 | 0.2 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 31 | 杭州余杭区百丈镇吉云竹制品厂 | 星雨 | 1950×1500 | 2015.03.10 | 未染色 | 1.3 | 1.0 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 32 | 杭州余杭区瓶窑凉友竹制品厂 | 夏友 | 1950×1500 | 2015.03.08 | 未染色 | 0.1 | 0.1 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 33 | 杭州余杭区瓶窑镇彭公竹篁竹制品厂 | / | 1900×800 | 2015.04.09 | 未染色 | 0.7 | 0.8 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 34 | 杭州余杭区黄湖镇兰馨竹工艺制品厂 | 兰馨 | 1950×1500 | 2015.02.15 | 未染色 | 1.2 | 0.7 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 35 | 龙泉市明峰竹制品厂 | 明峰 | 1800×600 | 2015.4.14 | 未染色 | 0.4 | 0.5 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 36 | 龙泉市善利达竹业有限公司 | 善利达 | 1900×900 | 2015.01 | 未染色 | 0.1 | 0.2 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 37 | 标称：安吉大富华竹制品厂 | 华安娜 | 1500×1950 | / | 未染色 | 0.3 | 0.3 | 12 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 38 | 标称：安吉居然雅竹家居用品有限公司 | 居然 雅竹 | 1200×1950 | / | 未染色 | 0.3 | 0.3 | 14 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 39 | 标称：安吉老蔡竹制品有限公司 | 老蔡 竹木 | 1500×1950 | / | 未染色 | 0.2 | 0.4 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 40 | 标称：安吉双山竹制品厂 | / | 1500×1950 | / | 未染色 | 0.3 | 0.2 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 41 | 标称：安吉盈元竹业有限公司 | 森林 之源 | 1500×1950 | / | 未染色 | 0.1 | 0.4 | 20 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 42 | 标称：广东睡东宝家用纺织品有限公司 | 睡东宝 | 1500×1950 | / | 未染色 | 0.1 | 0.4 | 20 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 43 | 标称：杭州爱斯基摩人床上用品有限公司 | 爱斯基摩人 | 1500×1920 | / | 未染色 | 0.2 | 0.7 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 44 | 标称：杭州百富帝家纺有限公司 | 百富帝 | 1500×1950 | / | 未染色 | 1.4 | 1.4 | 44 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 45 | 标称：杭州新大博竹艺 | 新大博 | 1500×1950 | / | 未染色 | 0.9 | 0.5 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 46 | 标称：杭州雅西亚羽绒制品有限公司 | 雅西亚 | 1500×1950 | / | 未染色 | 1.2 | 1.0 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 47 | 标称：南通迪美纺织品有限公司 | 好伴侣 | 1500×1950 | / | 未染色 | 0.4 | 0.4 | 7 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 48 | 标称：宁波开诚工艺品有限公司 | 开诚 | 1500×1950 | 2015.04 | 未染色 | 1.0 | 0.6 | 18 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 49 | 标称：宁波市郢州集仕港金土地工业编制品厂 | 金土地 | 1500×1950 | / | 未染色 | 1.3 | 0.7 | 72 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 50 | 标称：上海厚鑫实业有限公司 | 金喜路 | 1500×1950 | / | 染色 | 0.7 | 0.7 | / | 未剥离 | 有脱色 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | <0.1 | <1 |
| 51 | 标称：上海华庄纺织品有限公司 | 华庄 | 1500×1950 | / | 未染色 | 0.2 | 0.5 | 35 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 52 | 标称：上海禧沁家用纺织品有限公司 | 圣宝莱 | 1500×1950 | / | 未染色 | 1.4 | 1.4 | 46 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 53 | 标称：浙江黄古林床上用品有限公司 | 黄古林 | 1200×1900 | / | 未染色 | 0.2 | 0.5 | 55 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 54 | 标称：浙江省金华市东阳市东湖华祥竹制品厂 | 华祥 | 1500×1950 | / | 未染色 | 1.3 | 0.8 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 55 | 浙江安吉千姿居家居用品有限公司 | 千姿居 | 1800×2000 | 2015.03 | 未染色 | 0.3 | 0.2 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 56 | 浙江茂林竹木工艺有限公司 | 富通 | 1500×1950 | 2015.03.01 | 未染色 | 0.7 | 0.3 | 16 | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |
| 57 | 浙江永鑫席业有限公司 | 鑫树 | 1800×700 | 2015.03 | 未染色 | 0.1 | 0.1 | / | 未剥离 | / | / | / | / | / | <1 |

附件2           2015年浙江省第一批“我检你选”竹席产品抽检不合格企业名单

| 序号 | 生产单位 | 商标 | 规格型号mm | 生产日期或批号 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安吉美希好家居用品有限公司 | 美希好 | 1500×1950 | 2015.01 | 甲醛释放量 |
| 2 | 安吉万通竹木工艺品厂 | / | 900×2000 | 2015.03 | 甲醛释放量 |
| 3 | 安吉盈元竹业有限公司 | 森林之源 | 1500×1950 | 2015.03 | 甲醛释放量、甲醛含量、染色牢度 |
| 4 | 东阳市南马灿灿草制品工艺厂 | 晶灿灿 | 480×720 | 2015.04 | 甲醛释放量、甲醛含量 |
| 5 | 东阳市明月光家居有限公司 | 明月光 | 1800×1980 | 2015.03.06 | 甲醛释放量 |
| 6 | 杭州余杭区百丈镇清风竹制品厂 | 利风 | 1950×1500 | 2015.02.28 | 浸渍剥离 |
| 7 | 标称：安吉百盛竹木制品有限公司 | 筱源林 | 1500×1950 | / | 甲醛释放量 |
| 8 | 标称：安吉恒盛竹木有限公司 | 豪自然 | 1500×1950 | / | 染色牢度 |
| 9 | 标称：安吉建宏工业竹制品厂 | 竹林仙子 | 1500×1980 | / | 甲醛释放量 |
| 10 | 标称：安吉瑞森竹木制品厂 | 瑞森 | 1800×1950 | / | 甲醛释放量、甲醛含量 |
| 11 | 标称：安吉海螺竹木制品厂 | 席饰多 | 1500×1950 | / | 甲醛释放量、染色牢度 |
| 12 | 标称：安吉舒格家居有限公司 | 舒格家居 | 1500×1980 | / | 甲醛释放量 |
| 13 | 标称：安吉席冠家纺有限公司 | 席冠 | 1500×1950 | / | 甲醛释放量、甲醛含量、染色牢度 |
| 14 | 标称：安吉县递铺森生竹制品厂 | / | 1500×1950 | / | 甲醛释放量 |
| 15 | 标称：安吉县东晨竹木制品厂 | 晨风 | 1500×1950 | / | 甲醛释放量 |
| 16 | 标称：半岛家居工艺品厂（原梦神席业） | / | 1500×1950 | / | 甲醛释放量、甲醛含量 |
| 17 | 标称：杭州长相知家纺科技有限公司 | 长相知 | 1500×1950 | / | 甲醛释放量 |
| 18 | 标称：杭州小强竹工坊 | 丰和席坊 | 1200×1900 | / | 甲醛释放量 |
| 19 | 标称：杭州益良竹制品有限公司 | / | 1500×1950 | / | 甲醛释放量 |
| 20 | 标称：杭州余杭区百丈镇吉云竹制品厂 | 星雨 | 1800×2000 | / | 甲醛释放量 |
| 21 | 标称：湖南润竹竹业有限公司 | 席伊吖 | 1500×1950 | / | 甲醛释放量 |
| 22 | 标称：黄湖文达竹制品厂 | 文达 | 1800×1950 | / | 甲醛释放量 |
| 23 | 标称：南通洛妃纺织品有限公司 | 洛妃家纺 | 900×1900 | / | 甲醛释放量 |
| 24 | 标称：宁波华业纤维科技有限公司 | 老席匠 | 1500×1980 | / | 染色牢度 |
| 25 | 标称：宁波坚聪工艺品有限公司 | 坚聪 | 1500×1950 | / | 染色牢度 |
| 26 | 标称：上海沪深卧室用品有限公司 | 雄鹰 | 1800×2000 | / | 甲醛含量 |
| 27 | 标称：上海锦佩工艺品有限公司 | 锦佩 | 1500×1950 | / | 甲醛释放量 |
| 28 | 标称：深圳恒发日用纺品实用有限公司 | 恒发 | 1500×1950 | / | 甲醛释放量、甲醛含量 |
| 29 | 标称：施福竹艺 | / | 800×1900 | / | 甲醛释放量 |
| 30 | 标称：浙江安吉韩都生活家居有限公司 | 健牌 | 1500×1950 | / | 甲醛释放量 |